**СЕРИЯ МНОГОЦЕЛЕВЫХ ПЛАСТИЧНЫХ СМАЗОК МС 4115**

**ТУ 0254 – 037 – 45540231 – 2014**

*LifeLong: по сравнению с большинством смазок отечественного производства образует в 2-3 раза более стабильную разделительную пленку между поверхностями трения.*

Пластичные смазки серии МС 4115 – это высококачественные многоцелевые смазки с отличными противозадирными и противоизносными свойствами, производимые на основе минеральных масел с высоким индексом вязкости с использованием **литиевого загустителя**. Смазки МС 4115 разработаны для подшипников качения и скольжения, шарниров и поверхностей скольжения, широко распространенных в промышленном и транспортном оборудовании.

**СВОЙСТВА:**

* Высокое сопротивление износу.
* Универсальность.
* Широкий диапазон рабочих температур.
* Совместимость с большинством других смазок с обычными мыльными загустителями.
* Устойчивость к окислению.
* Высокая механическая стабильность.
* Хорошая адгезия к металлам.
* Пригодны для использования в централизованных системах подачи смазки

**ПРИМЕНЕНИЕ:**

МС 4115-2 и МС 4115-1 рекомендуются для общего использования в промышленных объектах, узлах машин и механизмов. Они также пригодны для общей смазки и смазки колесных подшипников транспортных средств и рабочих машин. Смазки имеет температурный диапазон применения от -40 до +120°С (температура узла трения).

МС 4115-0 и МС 4115-00/000 предназначены для использования в лубрикаторах и централизованных системах подачи смазки, могут использоваться в зубчатых и цепных передачах, требующих консистентной смазки, а также высокоскоростных средненагруженных подшипниках. Смазки имеют температурный диапазон применения от -40 до +120°С (температура узла трения).

|  |
| --- |
| Характеристики смазок |
| ПАРАМЕТР | Метод оценки | МС 4115-2 | МС4115-1 | МС4115-0 | МС4115-00/000 |
| Тип загустителя | - | литиевое мыло |
| Цвет | визуальный | От желтого до светло коричневого |
| Вязкость базового масла при 40 0С, мм2/с | ГОСТ 33 | 180 |
| Температура каплепадения, 0С, не ниже | ГОСТ 6793 | 195 | 180 | 170 | 160 |
| Пенетрация при плюс 25 0С, 0,1 мм | ГОСТ 5346 | 265-295 | 310-340 | 355-385 | 400-475 |
| Класс консистенции по NLGI | - | 2 | 1 | 0 | 00/000 |
| Смазывающие свойства на четырехшариковой машине трения при плюс (20±5) 0С:критическая нагрузка Рк, кгс, не менеенагрузка сваривания Рс, кгс, не менеепоказатель износа Dи при осевой нагрузке 40 кгс и продолжительности испытания 1 час, мм, не более | ГОСТ 9490 | 942990,65 |
| Коллоидная стабильность, %, не более | ГОСТ 7142 | 12 | 15 | 25 | Не определяется |
| Классификация по DIN  | 51 502/ DIN 51825 | KP 2 K-40 | KP 1 K-40 | KP 0 K-40 | KP 00/000 K-40 |
| Классификация по ISO | ISO 6743-9 | ISO-L-XDCIB 2 | ISO-L-XDCIB 1 | ISO-L-XDCIB 0 | ISO-L-XDCIB 00/000 |

Таблица смазок-заменителей:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| МС 4115-2 | МС 4115-1 | МС 4115-0 | МС 4115-00/000 |
| Agip Grease MU EP 2Chevron Multifak EP 2Gazpromneft Grease L EP 2Gazpromneft Grease L 2STATOIL UniWay Li 62STATOIL UniWay Li 42Mobilgrease MPMobil Mobilux EP 2TOTAL MULTIS EP 2Shell Alvania EP (LF) 2Shell Gadus S2 W220 2 | Agip Grease MU EP 1Chevron Ultra-Duty Grease EP 1Chevron Multifak EP 1Gazpromneft Grease L EP 1Gazpromneft Grease L 1Mobil Mobilux EP 1TOTAL MULTIS EP 1 | Agip Grease MU EP 0Chevron Ultra-Duty Grease EP 0Chevron Multifak EP 0Gazpromneft Grease L EP 0Gazpromneft Grease L 0Mobilux EP 0TOTAL MULTIS EP 0Shell Gadus S2 V220 0Shell Alvania EP (LF) 0Esso Beacon EP 0 | Agip Grease MU EP 00Chevron Multifak EP 00Gazpromneft Grease L EP 00Gazpromneft Grease L 00STATOIL Central Lubrication GreaseMobil Chassis Grease LBZMobil Chassis Grease LBZMobilux EP 004/023TOTAL MULTIS EP 00Total MULTIS XHV 00Shell Gadus S2 V220 00Fuchs RENOLIT EP 00Fuchs RENOLIT GFW 00Fuchs RENOLIT EP 000Chevron Multifak EP 000 |